# Общество с ограниченной ответственностью

# «Актуальные технологии»

| 8-917-417-04-80. Сергей e-mail: bas761@mail.ru |  |
| --- | --- |

Предварительные технические предложения по восстановлению

чаши градирни и несущей способности вертикальных железобетонных опор с последующей гидроизоляцией.

Цель ремонтных работ:  восстановление чаши градирни и несущей способности вертикальных железобетонных опор с последующей гидроизоляцией.

Требования к ремонтным составам:

- обеспечение совместной работы ремонтного материала и «старого» бетона (адгезия не менее 2 МПа);

- надежная защита арматуры от внешних воздействий;

- защита «старого» бетона от дальнейшего разрушения;

- высокая удобоукладываемость (не требующая виброуплотнения при укладке);

- водонепроницаемость не менее W 12

- реопластичность и тиксотропность;

- отсутствие усадки, как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии;

- отсутствие водоотделения и расслоения;

- наличие полимерной фибры для исключения образования микротрещин;

- высокая ранняя (не менее 20 МПа через 1 сутки) и конечная прочность на сжатие (не менее 60 МПа через 28 суток);

- простота применения;

- сокращение сроков производства работ.

Для выполнения всех этих требований мы рекомендуем современные  специальные      ремонтные       материалы   торговой марки Mapei, это ремонтный состав Mapegrout Thixotropic и защитный состав Mapelastic.

В основном разрушение бетона происходит в местах перемены уровня воды в чаше.

Основные разрушения бетона

Ремонт и гидроизоляция железобетонных конструкций с использованием материалов торговой марки Mapei: необходимо проводить в следующей последовательности:

- подготовка основания;

- штрабление трещин;

- пассивация арматуры;

- приготовление ремонтных составов;

- нанесение ремонтных составов;

- уход за поверхностью уложенного материала;

- приготовление гидроизоляционных  составов;

- нанесение гидроизоляционного слоя;

- уход за поверхностью гидроизоляционного слоя.

Подготовка основания.

Удалить ослабленный бетон водоструйной установкой высокого давления (160-180 атм (аппарат типа Kаrcher) или пескоструйной установкой, либо механическим инструментом (отбойный молоток или перфоратор). При использовании механических инструментов удаление ослабленного бетона необходимо производить с особой аккуратностью, чтобы не допустить механического воздействия на арматуру.

- Рекомендуется тщательно выштрабливать участки ремонта, подрубая края, для плотного примыкания ремонтной смеси к старому бетону, если глубина повреждения более 15 мм.

Защита арматуры от коррозии

1. Защиту арматуры от коррозии следует проводить в том случае, когда существует вероятность образования на арматуре нового коррозионного

слоя до укладки ремонтного состава (сильно агрессивная среда, температура точки росы ниже 50С, большая влажность воздуха, атмосферные осадки и т.д.);

2. В качестве защитного состава использовать материал Mapefer 1 K

3. Компонент смешивается в бачке для перемешивания при помощи низкооборотной дрели с насадкой;

4. Готовый состав наносится на арматуру кистями в два слоя общей толщиной 2 мм. Второй слой наносится сразу после того, как первый слой набрал необходимую прочность (при прикосновении на поверхности не должно оставаться следов).

Приготовление ремонтных составов.

Перед началом приготовления ремонтных составов необходимо проверить наличие необходимого количества материала.

Mapegrout Thixotropic – Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру (толщина нанесения одного слоя 10 - 30 мм).

Приготовление ремонтного материала производится в соответствии с техническим паспортом на материал.

Бетонные смеси готовятся к использованию непосредственно на рабочем месте при помощи миксера или механизированным способом в растворомешалках принудительного действия.

Мешки с сухой бетонной смесью открываются незадолго до начала замеса. Для приготовления смеси используется чистая и сухая тара. Перед началом приготовления ремонтных составов необходимо проверить наличие оборудования для их нанесения.

Приготовление смеси Mapegrout Thixotropic производится следующим образом: залив в емкость для смешивания (включенную растворомешалку) минимальное количество воды затворения, указанное в техническом паспорте на материал, быстро и непрерывно всыпают в неё сухую смесь, перемешивают в течение 3 – 4 минуты до получения пластичной смеси без комков. Повторное введение воды в смесь после схватывания запрещается. Объем замеса не должен превышать количество смеси, укладываемое в течение 30-45 минут.

Нанесение  ремонтных составов.

До начала укладки ремонтного состава, необходимо увлажнить подготовленную для ремонта поверхность до полного насыщения бетона водой. Излишки воды удаляются с поверхности сжатым воздухом от компрессора, имеющего маслоотделитель, или поролоновой губкой. Окончательная отделочная форма ремонтируемому участку придается после первоначального схватывания с помощью ручного инструмента. Минимальная температура нанесения ремонтных материалов - +50С (при этом, холодная погода уменьшает время схватывания и время набора прочности).

Уход за ремонтными составами включает в себя периодическое увлажнение поверхности водой в течение первых 24 часов. Отсутствие мер по влажностному режиму может привести к образованию микротрещин на поверхности бетона.

Нанесение  гидроизоляционного слоя.

Уход за гидроизоляционным слоем включает в себя периодическое увлажнение поверхности водой в течение первых 24 часов. Отсутствие мер по влажностному режиму может привести к образованию микротрещин на поверхности гидроизоляционного слоя.

# Text boxes

Мапеластик

Отремонтированная

конструкция

В два слоя с общей толщиной 4 мм

Подготовленное основание

Мапеластик

Места перемены уровня воды

ООО Актуальные технологии

ООО Актуальные технологии

Активные трещины