| Исх. № 108 от «31» марта 2011 г. Вх. № ____ от «___» _____2011 г |  |
| --- | --- |

Техническое предложение по ремонту водопропускных труб.

Цель ремонтных работ:  восстановление несущей способности и защита водопропускных труб с последующей гидроизоляцией.

Требования к ремонтным составам:

- обеспечение совместной работы ремонтного материала и «старого» бетона (адгезия не менее 2 МПа);

- надежная защита новой и старой арматуры от внешних воздействий;

- защита «старой» ремонтнруемой поверхности от дальнейшего разрушения;

- высокая удобоукладываемость (не требующая виброуплотнения при укладке);

- водонепроницаемость не менее W 14

- реопластичность и тиксотропность;

- отсутствие усадки, как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии;

- отсутствие водоотделения и расслоения;

- наличие полимерной фибры для исключения образования микротрещин;

- высокая ранняя (не менее 20 МПа через 1 сутки) и конечная прочность на сжатие (не менее 60 МПа через 28 суток);

- простота применения;

- сокращение сроков производства работ.

Для выполнения всех этих требований мы рекомендуем современные  специальные      ремонтные       материалы   торговой марки Mapei, это ремонтный состав Mapegrout Thixotropic, защитный состав для арматуры Mapefer 1 K и защитный состав Mapelastic.

Ремонт и защиту железобетонных конструкций с использованием материалов торговой марки Mapei: необходимо проводить в следующей последовательности:

– подготовка основания;

– добавление арматуры;

– защита арматуры;

– приготовление ремонтных составов;

– нанесение ремонтных составов;

– уход за поверхностью уложенного материала;

– приготовление защитных составов;

– нанесение защитного слоя;

– уход за поверхностью защитного слоя;

Подготовка основания.

Удалить ослабленный бетон, камень или кирпичную крошку водоструйной установкой высокого давления (160-180 атм (аппарат типа Kаrcher) или пескоструйной установкой, либо механическим инструментом (отбойный молоток или перфоратор). При использовании механических инструментов удаление ослабленного основания необходимо производить с особой аккуратностью, чтобы не допустить механического воздействия на арматуру, если она имеется.

Добавление новой арматуры

Защита арматуры от коррозии

1. Защиту арматуры от коррозии следует проводить в том случае, когда существует вероятность образования на арматуре нового коррозионного

слоя до укладки ремонтного состава (сильно агрессивная среда, температура точки росы ниже 50С, большая влажность воздуха, атмосферные осадки и т.д.);

2. В качестве защитного состава использовать материал Mapefer 1 K

3. Компонент смешивается в бачке для перемешивания при помощи низкооборотной дрели с насадкой;

4. Готовый состав наносится на арматуру кистями в два слоя общей толщиной 2 мм. Второй слой наносится сразу после того, как первый слой набрал необходимую прочность (при прикосновении на поверхности не должно оставаться следов).

После подготовки поверхности необходимо определить материал, с помощью которого будет производиться ремонт.

Приготовление ремонтных составов:

Рекомендуемый материал: Mapegrout Thixotropic, Mapegrout Hi-Flow, Mapegrout Hi-Flow 10.

Перед началом приготовления ремонтных составов необходимо проверить наличие необходимого количества материала. В зависимости от глубины повреждения и способа ремонта необходимо выбрать ремонтный состав.

Приготовление ремонтного материала производится в соответствии с техническим паспортом на материал.

Бетонные смеси готовятся к использованию непосредственно на рабочем месте при помощи миксера или механизированным способом в растворомешалках принудительного действия.

Мешки с сухой бетонной смесью открываются незадолго до начала замеса. Для приготовления смеси используется чистая и сухая тара. Перед началом приготовления ремонтных составов необходимо проверить наличие оборудования для их нанесения.

Нанесение  ремонтных составов:

До начала укладки ремонтного состава, необходимо увлажнить подготовленную для ремонта поверхность до полного насыщения бетона водой. Излишки воды удаляются с поверхности сжатым воздухом от компрессора, имеющего маслоотделитель, или поролоновой губкой. Окончательная отделочная форма ремонтируемому участку придается после первоначального схватывания с помощью ручного инструмента. Если при ремонте используется опалубка, то снятие опалубки производится через 24 часа после окончания заливки. Минимальная температура нанесения ремонтных материалов - +50С (при этом, холодная погода уменьшает время схватывания и время набора прочности).

Уход за ремонтными составами включает в себя периодическое увлажнение поверхности водой в течение первых 24 часов. Отсутствие мер по влажностному режиму может привести к образованию микротрещин на поверхности бетона.

Нанесение  гидроизоляционного слоя.

Уход за гидроизоляционным слоем включает в себя периодическое увлажнение поверхности водой в течение первых 24 часов. Отсутствие мер по влажностному режиму может привести к образованию микротрещин на поверхности гидроизоляционного слоя.

- Разрушенная  ремонтируемая  поверхность.

- Подготовленная поверхность.

- Добавление  арматуры  с  последующей  антикоррозийной  обработкой. (используется Mapefer 1 K)

- Нанесение ремонтного состава (для вертикальных поверхностей и потолка Mapegrout Thixotropic, для горизонтальных поверхностей Mapegrout Hi-Flow, Mapegrout Hi-Flow 10)

Защитный слой (используется Мапеластик)

# Text boxes

| Наименование материала | Прочность на сжатие | Толщина заливки |
| --- | --- | --- |
| АРБ 10 | >50 МПа | 70-300 мм |
| АРБ 10Ф | >50 МПа | 50-300 мм |
| Mapegrout Hi-Flow | >80 МПа | 20-60 мм |
| Mapegrout Hi-Flow10 | >40 МПа | 40-100 мм |

АРБ, Mapefill

40-300 мм

Mapegrout

Узел-А

20-100 мм

20-100 мм

20-100 мм

20 мм

Узел  А

Рекомендации по подбору литых   ремонтных материалов

Узел А

| Наименование материала | Прочность на сжатие | Толщина нанесения |
| --- | --- | --- |
| Mapegrout Thixotropic | >60 МПа | 10-35 мм |
| Mapegrout SF | >60 МПа | 20-60 мм |
| Mapegrout MF | >80 МПа | 20-60 мм |
| Mapegrout BM | >50 МПа | 10-35 мм |
| Mapegrout T60 | >60 МПа | 10-35 мм |
| Mapegrout T40 | >40 МПа | 10-35 мм |

20 мм

Узел  А

Mapegrout

Узел-А

10-60 мм

10-60 мм

10-60 мм

Рекомендации по подбору тиксотропных   ремонтных материалов

В два слоя с общей толщиной 2-4 мм

Отремонтированная

конструкция

Мапеластик

Мапеластик

Отремонтированная

конструкция